Минобрнауки россии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

## УТВЕРЖДАЮ

## Декан

## химического факультета

## В.Н. Семенов

## 29.05.2022 г.

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## ______________Б1.В.ДВ.02.02 Основы технологии полупроводниковых материалов_____

## Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом

## 1.	Код и наименование направления подготовки/специальности:

## 04.03.01

## 2.	Профиль подготовки/специализация: "Прикладная химия"

## 3.	Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

## 4.	Форма обучения: очная

## 5.	Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:

## кафедра общей и неорганической химии

## 6. Составители программы:___к.х.н., доцент Косяков Андрей Викторович____

## 7. Рекомендована: НМС химического факультета протокол № 3 от 19.04.22

## 8. Учебный год:  __2023-2024_____                  Семестр(-ы):   ________4____

## 9. Цели и задачи учебной дисциплины: изучение основ физики твердого тела, физики и химии полупроводников с элементами технологии полупроводников; изучение начал полупроводникового материаловедения.

## 10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок 1.Дисциплины. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2.

## 11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их достижения:

| Код | Название компетенции | Код(ы) | Индикатор(ы) | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПКВ - 1 | Способен проводить сбор, систематизацию и критический анализ научной, технической и патентной информации, необходимой для решения исследовательских задач химической направленности | ПКВ - 1.1 | Обеспечивает сбор научной, технической и патентной информации, необходимой для решения исследовательских задач | Знать: - источники научно-технической информации, журналы отечественной и международной научной периодики, основы поиска патентной информации. Уметь: - осуществлять поиск научно-технической информации с использованием ресурсов сети Интернет, баз данных; оформлять отчет о результатах поиска информации. Владеть: - приемами поиска научно-технической информации и методами составления отчетов о результатах поиска. |
|  |  | ПКВ - 1.2 | Составляет аналитический обзор собранной научной, технической и патентной информации по тематике исследователь-ского проекта |  |
| ПКВ - 2 | Способен планировать работу и выбирать адекватные методы решения научно- исследовательских задач в области аналитической, физической, неорганической, органической и полимерной химии | ПКВ - 2.1 | Составляет общий план исследования и детальные планы отдельных стадий | Знать: - методы обработки и анализа первичного экспериментального материала по синтезу и исследованию дисперсных систем с заданным набором реологических свойств; - методы исследования физико-химических процессов, протекающих на границах раздела фаз. Уметь: - планировать эксперимент на основе анализа литературных данных; - анализировать и обобщать результаты эксперимента, формулировать выводы. Владеть: - навыками использования экспериментальных и расчетно-теоретических методов исследования структурно механических свойств дисперсных систем и материалов. |
|  |  | ПКВ - 2.2 | Выбирает экспериментальны е и расчетно- теоретические методы решения поставленной задачи, исходя из имеющихся материальных и временных ресурсов |  |
|  |  | ПКВ - 2.3 | Выбирает технические средства и методы испытаний (из набора имеющихся) для решения поставленных задач НИОКР |  |
|  |  | ПКВ - 2.4 | Готовит объекты исследования |  |

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час — 4/144

Форма промежуточной аттестации     зачет

13. Трудоемкость по видам учебной работы

| Вид учебной работы | Трудоемкость |
| --- | --- |
|  | Всего | По семестрам |
|  |  | 6 |
| Аудиторные занятия | 36 | 36 |
| в том числе: | лекции | 18 | 18 |
|  | практические | 18 | 18 |
|  | лабораторные |  |  |
| Самостоятельная работа | 108 | 108 |
| в том числе: курсовая работа (проект) |  |  |
| Форма промежуточной аттестации (экзамен – __час.) |  |  |
| Итого: | 144 | 144 |

13.1. Содержание дисциплины

| Разделы дисциплин и виды занятий |  |
| --- | --- |
| № | Раздел дисциплины | Содержание раздела дисциплины | Реализация раздела дисциплины с помощью онлайнкурса, ЭУМК |
| 1. Лекции |
| 1.1. | Общая характеристика твердого тела. Элементы кристаллографии | Твердое тело как конденсированное состояние вещества. Задачи и разделы физики твердого тела. Элементы кристаллографии. Решетка Браве. Точечная и пространственная симметрия кристаллов. |  |
| 1.2. | Химическая связь в полупроводниках. Основы зонной теории твердого тела. | Основные феноменологические отличия металлов и полупроводников. Общая характеристика полупроводниковых материалов. Типы полупроводников. Химическая связь в полупроводниках. |  |
| 1.3. | Статистика носителей заряда в полупроводниках | Статистика электронов в полупроводниках. Фазовое пространство. Понятие функции распределения и плотности состояний. Статистика Больцмана. Статистика Ферми-Дирака. Уровень Ферми. |  |
| 1.4. | Поверхностные и контактные свойства полупроводников | Поверхностные свойства полупроводников. Изменение уровня Ферми на поверхности полупроводника. Структура металл – полупроводник. Эффект выпрямления тока. Р-n переход. |  |
| 1.5. | Зонная теория твердого тела. | Зонная структура кристаллов. Свободный электрон, уравнение Шредингера для кристалла. Оператор трансляции. Теорема Блоха. Адиабатическое приближение. Волновой вектор. Обратная решетка. Зоны Бриллюэна. Квазиимпульс. Эффективная масса электрона |  |
| 2. Практические занятия занятия |
| 2.1. | Электрофизические свойства полу-проводников и металлов | Некоторые сведения из теории электричества. Электронная теория проводимости. Подвижность носителей. Уравнение для электропроводности. Общий характер температурной зависимости электропроводности металлов и полупроводников (собственная проводимость). Механизмы рассеяния носителей. Температурная зависимость подвижности. Гальваномагнитные явления. |  |
| 2.2. | Оптика полупроводников | Оптические свойства полупроводников. Спектр поглощения п/п. Край фундаментальной полосы. Оптическая ширина запрещенной зоны. Центры окраски. Примесное поглощение в п/п. Экситоны. |  |
| 2.3. | Элементарные, бинарные и многокомпонентные полупроводники | Элементарные полупроводники. Бинарные полупроводники. Общая характеристика. Неоднородные, аморфные, органические полупроводники. |  |
| 2.4. | Фазовые равновесия в полупроводниковых системах | Типы фазовых диаграмм интерметаллических и п/п систем. |  |
| 2.5. | Методы получения и очистки полупроводниковых материалов | Синтез и очистка п/п материалов. Требования к п/п материалам. Направленная кристаллизация. Методы роста кристаллов Бриджмена и Чохральского. Теория зонной плавки. |  |

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Виды занятий (часов) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Практические работы | Самостоятельная работа | Всего |
| 1 | Твердое тело как конденсированное состояние вещества. Задачи и разделы физики твердого тела. |  |  | 4 | 4 |
| 2 | Элементы кристаллографии. Решетка Браве. Точечная и пространственная симметрия кристаллов |  | 2 | 6 | 8 |
| 3 | Основные феноменологические отличия металлов и полупроводников. Общая характеристика полупроводниковых материалов. Типы полупроводников. | 2 |  | 4 | 6 |
| 4 | Химическая связь в полупроводниках |  | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Некоторые сведения из теории электричества. Электростатическое поле, теорема Гаусса. Потенциал, уравнение Пуассона |  |  | 4 | 4 |
| 6 | Некоторые сведения из теории электричества. Ток, плотность тока. Уравнение неразрывности Точечный закон Ома. Вольтамперная характеристика. |  |  | 4 | 4 |
| 7 | Электронная теория проводимости. Подвижность носителей. Уравнение для электропроводности. |  | 2 | 4 | 6 |
| 8 | Общий характер температурной зависимости электропроводности металлов и полупроводников (собственная проводимость). Механизмы рассеяния носителей. Температурная зависимость подвижности. |  | 2 | 6 | 8 |
| 9 | Гальваномагнитные явления. Эффект Холла. |  |  | 4 | 4 |
| 10 | Термоэлектрические явления в полупроводниках. Эффект Пельтье, термо-эдс. |  |  | 4 | 4 |
| 11 | Статистика электронов в полупроводниках. Фазовое пространство. | 4 |  | 4 | 6 |
| 12 | Понятие функции распределения и плотности состояний. Статистика Больцмана. |  | 2 | 4 | 6 |
| 13 | Статистика Ферми-Дирака. Уровень Ферми. | 2 |  | 4 | 6 |
| 14 | Уровень Ферми в собственных полупроводниках. Зависимость уровня ферми от температуры и эффективных масс носителей заряда. |  |  | 4 | 4 |
| 15 | Уровень Ферми в примесных полупроводниках. Зависимость уровня ферми от температуры, концентрации примесей и эффективных масс носителей заряда. |  | 2 | 4 | 6 |
| 16 | Поверхностные свойства полупроводников. Изменение уровня Ферми на поверхности полупроводника. | 2 |  | 4 | 6 |
| 17 | Структура металл – полупроводник. Эффект выпрямления тока. |  | 2 | 4 | 6 |
| 18 | Р-n переход. |  |  | 4 | 4 |
| 19 | Зонная структура кристаллов. Свободный электрон, уравнение Шредингера для кристалла. Оператор трансляции. Теорема Блоха. Адиабатическое приближение. | 2 |  | 4 | 6 |
| 20 | Волновой вектор. Обратная решетка. Зоны Бриллюэна. Квазиимпульс. Эффективная масса электрона |  | 2 | 4 | 6 |
| 21 | Оптические свойства полупроводников. Спектр поглощения п/п. Край фундаментальной полосы. Оптическая ширина запрещенной зоны | 2 |  |  | 6 |
| 22 | Центры окраски. Примесное поглощение в п/п. Экситоны. |  | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Элементарные полупроводники. |  |  | 2 | 2 |
| 24 | Бинарные полупроводники. Общая характеристика. |  |  | 4 | 4 |
|  | Неоднородные, аморфные, органические полупроводники. | 2 |  | 4 | 6 |
| 25 | Типы фазовых диаграмм интерметаллических и п/п систем | 2 |  | 4 | 6 |
| 26 | Синтез и очистка п/п материалов. Требования к п/п материалам |  |  | 4 | 4 |
| 27 | Направленная кристаллизация. Методы роста кристаллов Бриджмена и Чохральского. Теория зонной плавки. |  |  | 4 | 4 |
| Итого: | 18 | 18 | 108 | 144 |

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:

Максимально возможный охват рекомендуемой литературы при подготовке к семинарским занятиям, докладам и при самостоятельной работе. Использование методических разработок кафедры. При возникновении вопросов по дисциплине контакт с преподавателем, через систему https://edu.vsu.ru.

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины:

|  | а) основная литература: |
| --- | --- |
| № п/п | Источник |
| 1. | Шалимова К. В. Физика полупроводников / К.В. Шалимова. – СПб.: Лань, 2010 .— 390 с. |
| 2. | Шалимова К. В. Физика полупроводников / К.В. Шалимова. – Москва: Лань, 2010 .— 390 с.// Издательство “Лань”: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com |
|  | б) дополнительная литература: |
| № п/п | Источник |
| 3. | Бонч-Бруевич В. Л. Физика полупроводников / В. Л. Бонч-Бруевич, С. Г. Калашников. – М. : Наука, 1990. – 688 с. |
| 4. | Киреев П. С. Физика полупроводников / П. С. Киреев. – М. : Высш. школа, 1969. – 592 с. |
| 5. | Китель Ч. Введение в физику твердого тела / Ч. Китель; пер. с англ. – М. : Физматгиз, 1962. – 696 с. |
| 6. | Угай Я. А. Введение в химию полупроводников / Я. А. Угай. – М. : Высш. шк., 1975. – 302 с. |
| 7. | Ормонт Б. Ф. Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников / Б. Ф. Ормонт. – М. : Высш. шк., 1973. – 656 с. |
| 8. | Соединения переменного состава / Под ред. Б. Ф. Ормонта. – Л. : Химия, 1969. – 520 с. |
| 9. | Левин А. А. Введение в квантовую химию твердого тела. Химическая связь и структура энергетических зон в тетраэдрических полупроводниках / А. А. Левин. – М. : Химия, 1974. – 240 с. |

в). Информационные электронно-образовательные ресурсы

1. https://lib.vsu.ru/

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Учебно-методический комплекс дисциплины на сайте https://edu.vsu.ru

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):

При реализации дисциплины используются классические образовательные технологии без замены аудиторных занятий (лекций и практических занятий) на ДОТ.

При возможных ограничениях по посещению аудиторных занятий могут быть использованы элементы электронного обучения (ЭО) и дистанционные образовательные технологии (ДОТ) в части освоения лекционного материала, проведения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, позволяющие обеспечивать опосредованное взаимодействие (на расстоянии)  преподавателей и обучающихся, включая инструменты электронной информационно-образовательной среды ВГУ «Электронный университет ВГУ» (https://edu.vsu.ru), проведение вебинаров, видеоконференций, взаимодействие в соцсетях, посредством электронной почты, мессенджеров.  Основные типы лекций – вводные лекции (в начале изучения дисциплины) и информационные лекции с визуализацией (мультимедийные презентации). Проведение промежуточной аттестации осуществляется в форме устного собеседования по КИМ. Самостоятельная работа по всем разделам предполагает выполнение обязательных письменных домашних заданий.

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: мультимедийная техника для чтения лекций с использованием электронных презентаций. Высокотемпературный измерительный комплекс RLG 4270/GP, Печь электрическая муфельная ЭП-1200-2, Термометр контактный ТК-5,11, двухканальный без зондов, Мультиметр Keithley 2700 (ауд. 359, 535).

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций. Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следующих разделов дисциплины:

| № п/п | Наименование раздела дисциплины (модуля) | Компетенция(и) | Индикатор(ы) достижения компетенции | Оценочные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика твердого тела. Элементы кристаллографии | ПКВ–1 ПКВ-2 ПКВ-3 | ПКВ - 1.1 ПКВ - 1.2 ПКВ - 2.1 ПКВ - 2.2 ПКВ - 3.1 ПКВ - 3.2 | Домашние задания Практико-ориентированные задания |
| 2. | Химическая связь в полупроводниках. Основы зонной теории твердого тела. |  |  | Домашние задания Практико-ориентированные задания |
| 3 | Статистика носителей заряда в полупроводниках |  |  | Домашние задания Практико-ориентированные задания |
| 4 | Поверхностные и контактные свойства полупроводников |  |  | Домашние задания Практико-ориентированные задания |
| 5 | Зонная теория твердого тела. |  |  | Домашние задания Практико-ориентированные задания |
| 6 | Электрофизические свойства полупроводников и металлов |  |  | Домашние задания Практико-ориентированные задания |
| 7 | Оптика полупроводников |  |  | Домашние задания Практико-ориентированные задания |
| 8 | Элементарные, бинарные и многокомпонентные полупроводники |  |  | Домашние задания Практико-ориентированные задания |
| 9 | Фазовые равновесия в полупроводниковых системах |  |  | Домашние задания Практико-ориентированные задания |
| 10 | Методы получения и очистки полупроводниковых материалов |  |  | Домашние задания Практико-ориентированные задания |
| Промежуточная аттестация форма контроля - зачет | Перечень вопросов КИМ |

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного университета. Текущая аттестация проводится в форме: устный опрос (индивидуальный опрос); выполнение письменных домашних и практико-ориентированных заданий, выполнение тестовых заданий. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования. Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний, и практическое задание, позволяющее оценить степень сформированности умений и навыков. При оценивании используются качественные шкалы оценок. Критерии оценивания приведены в п. 20.2.

20.1  Текущий контроль успеваемости

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств: практико-ориентированные задания, домашние задания, тестовые задания, устный опрос. Вопросы для домашнего задания формулируются на практическом занятии. На следующем практическом занятии студенты представляют решение домашнего задания, занятие начинается с обсуждения вариантов решения. Устные опросы и тестирования проводятся на практическом занятии, о чем преподаватель заранее сообщает обучающимся.

20.2 Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств:

- Основные феноменологические отличия металлов и полупроводников. Общая характеристика полупроводниковых материалов

- Элементы кристаллографии. Решетка Браве. Точечная и пространственная симметрия кристаллов

- Химическая связь в полупроводниках

- Подвижность носителей электрического тока. Уравнение для электропроводности.

- Общий характер температурной  зависимости электропроводности металлов и полупроводников (собственная проводимость).

- Механизмы рассеяния носителей. Температурная зависимость подвижности.

- Гальваномагнитные явления. Эффект Холла

- Синтез и очистка п/п материалов. Направленная кристаллизация. Методы роста кристаллов Бриджмена и Чохральского. Теория зонной плавки.

- Зонная структура кристаллов.

- Оптические свойства полупроводников. Спектр поглощения п/п. Край фундаментальной полосы.

- Структура металл – полупроводник. Эффект выпрямления тока.

- Полупроводниковые приборы (диод, триод, полупроводниковый лазер)

- Понятие функции распределения и плотности состояний. Статистика Больцмана.

- Поверхностные свойства полупроводников. Р-n переход. Бинарные полупроводники. Общая характеристика.

- Статистика Ферми-Дирака. Уровень Ферми.

- Уровень Ферми в примесных полупроводниках. Зависимость уровня ферми от температуры

- Механизмы рассеяния носителей. Температурная зависимость подвижности.

Пример контрольно-измерительного материала к промежуточной аттестации.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой общей и неорганической химии

Д.х.н. проф.		В.Н. Семенов

Направление подготовки / специальность 04.05.01- Фундаментальная и прикладная химия

Дисциплина 	Химия и физика полупроводников

Форма обучения 	очное

Вид контроля 	экзамен

Вид аттестации 	промежуточная

Контрольно-измерительный материал № 2

1. Химическая связь в полупроводниках

2. Гальваномагнитные явления. Эффект Холла

Преподаватель: ________ А.В. Косяков

Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не зачтено Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения

| Критерии оценивания компетенций | Уровень сформированности компетенций | Шкала оценок |
| --- | --- | --- |
| Владение основным материалом курса, полные и правильные ответы на зачете | Пороговый уровень | Зачтено |
| Отсутствие знаний по вопросу билета на зачете или неверные, значительно искаженные ответы. | – | Не зачтено |